## Slide 1: МДК 03.01 СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗДЕЛ 1 СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО
ТЕМА: Клёпка
Монтажные (сборочные) слесарные операции:

## Slide 2
Монтажные (сборочные) слесарные операции:
Тема 1.5 Клёпка
Тема 1.6 Склеивание
Тема 1.7 Пайка и лужение

## Slide 3: Классификация соединений деталей в зависимости от конструкции
СОЕДИНЕНИЯ деталей машин
НЕПОДВИЖНЫЕ
ПОДВИЖНЫЕ
Разъёмные
Неразъёмные
Разъёмные
Неразъёмные

## Slide 4
Сшивное
соединение
Шпилечное
соединение
Болтовое
соединение
Винтовое
соединение
Шпоночное
соединение
Штифтовое
соединение
Сварное
соединение
СОЕДИНЕНИЯ
Неразъёмные соединения
Разъёмные
соединения
Нерезьбовые
соединения
Клеевое
соединения
Резьбовые
соединения
Паяное
соединение
Клёпаное
соединение

## Slide 5: Виды неразъемных соединений
Пайка
Склеивание
Сварка
Клёпка
Фальцевание

## Slide 6: Виды соединений деталей
Разъёмные соединения – это соединения, которые позволяют производить многократную сборку и разборку сборочной единицы без повреждения деталей (без механического разрушения).
Виды: резьбовые (болтовое, винтовое, шпилечное), шпоночные, штифтовые, шлицевые и др.)
Неразъёмные соединения – это соединения, которые нельзя разобрать на отдельные детали без механического разрушения.
Виды: заклёпочные, паяные, клеевые, сварные и др.)
Подвижные соединения – это соединения, обеспечивающие перемещение одной детали относительно другой.
Неподвижные соединения – это соединения, в которых две или несколько деталей жёстко скреплены друг с другом.

## Slide 7
Виды неразъёмных соединений
Сварное соединение
Клеевое соединение
Паяное соединение
Заклёпочное соединение
Сшивное соединение
Неразъёмные соединения получили широкое распространение в машиностроении.

## Slide 8
Монтажные (сборочные) слесарные операции:
Тема 1.5 Клёпка

## Slide 9: ИЗУЧАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
Сущность и назначение клёпки.
Типы заклёпок.
Виды заклёпочных швов.
Инструменты и приспособления для клёпки.
Технологический процесс клёпки.
Качество клёпки и брак в заклёпочных соединениях.
Проверка знаний.
ТЕМА 1.5 КЛЁПКА

## Slide 10
Клёпка
Заклёпочное соединение
Заклёпка
Закладная головка заклёпки
Замыкающая головка заклёпки
Полукруглая головка заклёпки
Потайная головка заклёпки
Натяжка
Поддержка
Обжимка
Чеканы
Заклёпочный шов
Новые термины

## Slide 11
1. Сущность и назначение клёпки

## Slide 12
КЛЁПКА – это процесс получения неразъёмных соединений двух или нескольких деталей с помощью заклёпок.
Заклёпочные соединения относятся к группе неразъёмных соединений, так как разъединить склёпанные детали можно только путём разрушения заклёпки.
Соединения деталей клёпкой широко применяют при изготовлении металлических конструкций мостов, ферм, рам, балок, а также в котлостроении, самолето- и судостроении и др.
Заклёпочные соединения применяются:
в конструкциях, работающих под действием вибрационной и ударной нагрузки, при высоких требованиях к надежности соединения, когда сварка этих соединений технологически затруднена или невозможна;
когда нагревание мест соединения при сварке недопустимо вследствие возможности коробления, термических изменений в металлах и появляющихся значительных внутренних напряжениях;
в случаях соединения различных металлов и материалов, для которых сварка неприменима.
КЛЁПКА

## Slide 13: ЗАКЛЁПОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
НЕРАЗЪЁМНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

## Slide 14: Заклёпочные соединения
Заклёпочное (клёпаное) соединение – неразъёмное неподвижное соединение, образованное с применением специальных закладных деталей заклёпок, выполненных из высокопластичного материала.

## Slide 15: Клёпаные соединения
Такие соединения нашли широкое применение в котлах, железнодорожных мостах, некоторых авиационных конструкциях, судостроении и в отраслях легкой промышленности.
Заклёпочные соединения состоят из двух или нескольких листов или деталей, соединяемых (склёпываемых) в неразъёмную конструкцию с помощью заклёпок.
При этом детали сильно сжимаются, образуя прочное, неподвижное неразъёмное соединение.

## Slide 16
ЗАКЛЁПОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
Заклёпка – это цилиндрический металлический стержень с головкой определённой формы.
Головка заклёпки, изготовленная вместе со стержнем, называется закладной, а образующаяся во время клёпки из части стержня, выступающего над поверхностью склёпываемых деталей, – замыкающей.
Соединения заклёпками используют:
в конструкциях, подверженных вибрации, коррозии;
в соединениях из плохо сваривающихся металлов;
в соединениях из деталей не допускающих нагрева (например, при сварке);
в соединениях из неметаллических материалов, металлов с неметаллическими частями.

## Slide 17
Заклёпка, заканчивающаяся головкой, устанавливается в отверстие соединяемых материалов. Выступающая из отверстия часть заклёпки расклёпывается в холодном или горячем состоянии, образуя вторую головку.
Процесс клёпки состоит из следующих основных операций:
образование отверстия в соединяемых деталях сверлением или пробивкой;
зенкование гнезда под закладную головку заклепки;
вставка заклёпки в отверстие;
образование замыкающей головки заклёпки.
СБОРКА СОЕДИНЕНИЙ КЛЁПКОЙ

## Slide 18: ЗАКЛЕПОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Общие сведения
Образуются с помощью специальных деталей – заклёпок.
Заклёпка имеет грибообразную форму и выпускается с одной головкой (закладной) вставляется в совместно просверленные детали, а затем хвостовик ударами молотка или пресса расклёпывается, образуя вторую головку (замыкающую).
При этом детали сильно сжимаются, образуя прочное, неподвижное неразъёмное соединение.
Рис. 1. Заклёпочное соединение:
    а – в процессе сборки;
    б – в собранном виде
1, 2 – соединяемые детали;
3 – заклёпка;
4 – тело заклёпки;
5 – закладная головка;
6 – замыкающая головка.

## Slide 19
ДОСТОИНСТВА заклёпочных соединений:
высокая надежность соединения;
удобство контроля качества клёпки;
повышенная сопротивляемость ударным и вибрационным нагрузкам; не позволяют распространяться усталостным трещинам, таким образом повышают надёжность всего изделия;
возможность соединения деталей из трудно свариваемых металлов (например из алюминия);
не дают температурных деформаций;
детали при разборке не разрушаются.
высокая стоимость, так как процесс получения заклёпочного шва состоит из большого числа операций (разметка, продавливание или сверление отверстий, нагрев заклёпок, их закладка, клёпка) и требует применения дорогостоящего оборудования (станки, прессы, клепальные машины);
повышенный расход материала для этого соединения;
детали ослаблены отверстиями (из-за ослабления соединяемых деталей отверстиями под заклёпки требуется уве­личение их толщины, применение накладок и т. п.);
высокий шум и ударные нагрузки при изготовлении.
НЕДОСТАТКИ заклёпочных соединений:

## Slide 20: Применение заклёпочных соединений
Однако заклёпочные соединения по-прежнему находят применение по конструктивным или технологическим соображениям:
в конструкциях, работающих под действием вибрационной и ударной нагрузки, при высоких требованиях к надёжности соединения, когда сварка этих соединений технологически затруднена или невозможна;
соединение разнородных, трудно свариваемых и не свариваемых материалов (дюралюминий, текстолит и др.);
в соединениях, для которых недопустим нагрев при сварке с целью исключения возможности появления коробления, изменения структуры в металлах, перегрева (термических изменений) расположенных рядом деталей и значительных внутренних напряжений (например, в соединениях окончательно обработанных высокоточных деталей, для которых недопустимы нагрев и деформации, сопутствующие сварке);
в соединениях с затруднительным доступом и контролем качества;
в случаях, когда необходимо предотвратить распространение усталостной трещины из детали в деталь.
На современном этапе развития технологии клёпка уступает место сварке и склеиванию, обеспечивающим большую производительность и более высокую прочность соединения.
В современном машиностроении область применения клёпаных соединений всё более сокращается по мере совершенствования методов сварки.

## Slide 21: Применение заклёпочных соединений

## Slide 22
Заклепочные соединения обеспечивают длительный срок эксплуатации

## Slide 23
2. Типы заклёпок

## Slide 24: ЗАКЛЁПКИ
Заклёпка – это цилиндрический металлический стержень с головкой определённой формы (закладкой) на одном конце.
Закладная головка – это головка заклёпки, высаженная заранее, т.е. изготовленная вместе со её стержнем.
Замыкающая (высадная) головка – это головка заклёпки, образующаяся во время клёпки при расклёпывании части стержня заклёпки, выступающего над поверхностью склёпываемых деталей.

## Slide 25: Схема крепления заклепочного соединения

## Slide 27: Классификация заклёпок
1) По конструкции делятся на две группы – холодной и горячей клёпки:
Заклепки холодного типа делаются из более мягких и пластичных металлов, которые сравнительно легко деформируются, принимая требуемую форму.
Заклепка горячего типа сделана из твёрдой стали, поэтому в результате создаваемого давления практически не меняет своей формы без предварительного разогрева. Такие крепежи используются в кораблестроении и станкостроении.
2) По конструкционным особенностям:
  Обыкновенные;
  Вытяжные с хвостиком;
  Резьбовые.

## Slide 28: Обычные заклёпки
Обычные заклёпки появились самыми первыми. Их легко узнать, поскольку они имеют форму гриба. Их металлический стержень украшен широкой шляпкой.
Такие заклепки считаются одними из самых прочных, но сложных в монтаже.
Данный тип крепежа может применяться только в том случае, если требуется соединение двух элементов с возможностью установки клепки сквозь них. То есть с одного конца соединения должен оставаться грибок, а с другой выходить хотя бы на несколько миллиметров.

## Slide 29
Вытяжные клёпки применяется в тех случаях, когда необходимо соединить два металлических листа. Они позволяют обеспечить надёжную фиксацию заготовок, даже когда имеется доступ только к одной их стороне.
Для работы с ними применяется специальный пистолет пневматического или механического типа. Также существуют насадки на шуруповёрт, которые также позволяют работать с таким крепежом.
Сама заклёпка представляет собой длинный металлический стержень, на конце которого имеется алюминиевая гильза трубчатого типа. Также может применяться другой мягкий металл.
Вытяжные заклёпки с хвостовиком
В первую очередь этот вид крепежа часто используется в системах так называемых «вентилируемых фасадов». Такой элемент обычно применяется:
для соединения деталей системы между собой;
для крепления облицовочных материалов к системе;
при монтаже оконных примыканий (сливы, откосы).

## Slide 30
Резьбовая заклёпка является самой дорогой.
Сам крепёж представляет собой полую гильзу, внутри которой нарезана резьба. Гильза непосредственно вставляется в подготовленное отверстие соединяемых деталей, после чего внутрь закручивается стержень. После этого он вырывается в сторону опорной поверхности, с которой закручен. При этом гильза начинает сминаться, как в случае с вытяжной. Как только требуемое качество соединения достигнуто, стержень просто выворачивается.
Резьбовые заклёпки

## Slide 31: Классификация заклёпок (продолжение)
3) По форме головок:
а – с полукруглой высокой головкой;
б – с полукруглой низкой головкой;
в – с плоской головкой;
г – с потай­ной головкой;
д – с полупотайной головкой;
е – взрывная двухкамерная.
Наиболее широкое применение в машиностроении получили за­клепки с полукруглой головкой.
В некоторых случаях применяют специальные типы заклёпок – взрывные (АН-1504) и с сердечником (АН-831) и др.

## Slide 32: Виды заклепок
Заклёпки стандартизованы и выпускаются в разных модификациях:
а) Сплошные с полукруглой головкой ГОСТ 10299-80, 14797-85 для силовых и плотных швов;
б) Сплошные с плоской головкой ГОСТ 14801-85 для коррозионных сред;
в) Сплошные с потайной головкой ГОСТ 10300-80, 14798-85 для уменьшения аэро- и гидросопротивления (самолёты, катера);
г, д, е) Полупустотелые ГОСТ 12641-80, 12643-80;
ж ,з, и) Пустотелые ГОСТ 12638-80, 12640-80 для соединения тонких листов и неметаллических деталей без больших нагрузок.

## Slide 33: Виды заклёпок

## Slide 34: Виды заклёпок

## Slide 37: Клёпка взрывными заклёпками
Взрывные заклёпки имеют в свободном конце стержня углубление (камеру), заполняемую взрывчатым веществом, защищённое от влаги слоем лака.
Клёпку взрывными заклёпками осуществляют в тех случаях, когда невозможно сделать замыкающую головку.
Взрывные заклёпки изготовляются диаметром 3,5; 4; 5 и б мм из проволоки марки Д18П.
Длина стержня взрывных заклёпок от 6 до 20 мм,
толщина склёпываемого пакета от 1,6—2,5 до 14,1—15 мм.

## Slide 38: Клёпка трубчатыми заклёпками
б) Более просто детали пустотелыми заклёпками склепывают так: закладывают заклёпку в отверстие на поддержке и раздают концы заклепки ударами молотка по кернеру.
а) Клёпка трубчатыми заклёпками заключается в том, что в отверстие устанавливают заклёпку с полым стержнем (пистоном), затем специальным инструментом – пистонницей заклёпку осаживают, подтягивают склёпываемые детали друг к другу и расклёпывают.

## Slide 39: Клёпка заклёпками с полым стержнем (заклёпками с сердечниками)
Заклёпки с сердечником имеют полый стержень («пистон») 3, в который помещен сердечник 2 с утолщенной частью 1 на конце.
Процесс клёпки выполняется с помощью клещей или ручного пресса путём протягивания сердечника сквозь пистон и впрессовывания его в стенки отверстия.
При втягивании сердечника утолщенная часть «раздает» (развальцовывает) конец стержня заклёпки, образуя замыкающую головку, после чего сердечник «откусывается» инструментом.

## Slide 40: Заклёпки ЦАГИ
Заклёпки ЦАГИ, как и заклепки с сердечниками, состоят из двух частей: пистона 1 и сердечника 2 (из стали ЗОХМА), который закаливается.
Пистон с сердечником вставляют в отверстие, а затем ударами молотка забивают сердечник в пистон, у которого при этом отгибаются подрезанные концы, образующие замыкающую головку 3.
Заклёпки ЦАГИ

## Slide 41: Материалы для заклёпок
Заклёпки бывают различных размеров и изготавливаются из различных материалов:
меди, латуни, алюминия, стали, нержавеющей стали.

## Slide 42: К материалу заклёпок предъявляются следующие требования:
высокая пластичность для облегчения процесса клепки;
одинаковый температурный коэффициент расширения с материалом склепываемых деталей во избежание дополнительных температурных напряжений в соединении при колебаниях температуры;
однородность с материалом склёпываемых деталей для предотвращения появления гальванических токов, сильно разрушающих соединения.
Как правило, заклёпки должны быть из того же материала, что и соединяемые детали; в противном случае возможно появление корро­зии и разрушение места соединения.
Для стальных деталей применяют только стальные заклепки, для медных – медные, для алюминиевых – алюминиевые.

## Slide 43: Материалы для изготовления заклёпок
Требования к материалу заклёпки:
1) высокая пластичность и незакаливаемость при нагревании;
2) температурный коэффициент расширения, близкий таковому соединяемых деталей;
3) отсутствие гальванической пары с материалом соединяемых деталей.
Материалы:
1) стали малоуглеродистые – Ст0; сталь 10; сталь 20; сталь 09Г2; сталь 10ГС и др.;
2) медь и её сплавы – медь (МЗ; МТ); латуни (Л62 и др.):
3) алюминий и его сплавы (АД1, Д18П,ВАД23 и др.);
4) термопластичные пластмассы (полиамиды, этиленпласты и др.)

## Slide 44: Выбор заклёпок
Независимо от применяемых инструментов и приспособлений склёпываемые детали располагают таким образом, чтобы закладные головки заклёпок находились сверху. Это позволяет вставлять заклёпки предварительно.
Необходимое количество, диаметр и длину заклёпок определяют расчётным путём.
Длина l (мм) стержня заклёпки для образования замыкающей потайной головки определяется по формуле:
l=S+(0,8…1,2)d,
где S – толщина склёпываемых листов, мм; d – диаметр заклёпки, мм.
Для образования полукруглой замыкающей головки: l=S+(1,2…1,5)d.
По расчётному значение подбирают ближайшее большее значение из числа длин заклёпок, предусмотренных стандартом.
Расстояние от центра до края склёпываемых листов должно составлять 1,5d.
Диаметр отверстия должен быть больше диаметра заклёпки.
Диаметр заклёпки, мм | 2 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Диаметр отверстия, мм | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 5,2 | 6,2 | 7,2 | 8,2

## Slide 45
3. Виды заклёпочных швов

## Slide 46: ЗАКЛЁПОЧНЫЕ ШВЫ
Различают три вида заклёпочных швов:
Прочный шов имеет несколько рядов заклёпок и применяется при клёпке балок, колонн, мостов и т. д.
Плотный шов применяют для герметических конструкций (резервуаров не подвергающихся высоким давлениям) при небольших нагрузках. Для герметичности шва используют прокладки из пропитанной олифой бумаги или ткани. Выполняют клёпку холодным способом.
Прочноплотный шов выполняют горячей клёпкой с помощью клепальных машин с последующей подчеканкой головок заклёпок и кромкой листов.
Заклёпочные швы делятся на однорядные, двухрядные и многорядные, а в зависимости от расположения заклёпок на параллельные и шахматные.
При ручной клёпке применяют:
слесарные молотки с квадратным бойком,
поддержки,
обжимки,
натяжки и
чеканы.
ЗАКЛЁПОЧНЫЙ ШОВ – это место соединения деталей заклёпками.
ЗАКЛЁПОЧНЫЙ ШОВ  это соединение деталей машины или сооружения, осуществленное группой (рядом) заклёпок, соединяющих кромки двух или нескольких деталей.

## Slide 47: Классификация заклёпочных швов:
по функциональному назначению:
а) Прочные швы имеют несколько рядов заклёпок и предназначены только для восприятия и передачи силовых нагрузок (применяются в металлических конструкциях машин и строительных сооружениях при клёпке балок, колонн, мостов и т.д.).
б) Плотные (герметичные) швы применяют для герметических конструкций (резервуаров с невысоким давлением) при небольших нагрузках. Для герметичности шва используют прокладки из пропитанной олифой бумаги или ткани. Выполняют клёпку холодным способом.
в) Прочноплотные швы способны выполнять обе названные функции: обеспечивающие герметичность соединения при восприятии значительных силовых нагрузок (паровые котлы, резервуары, трубопроводы). Выполняют горячей клёпкой с помощью клепальных машин с последующей подчеканкой головок заклёпок и кромкой листов.
В прочноплотных заклепочных швах в отличие от прочных швов кромки листов делают со скосом под углом 15...20° для подчеканки.
Подчеканка кромок листов, а в особо ответственных случаях и головок заклепок по их краям, заключающаяся в осаживании металла инструментом, называемым чеканом, применяется для обеспечения герметичности прочноплотных швов.

## Slide 48: Классификация заклёпочных соединений (ПРОДОЛЖЕНИЕ):
по конструктивным признакам шва:
а) нахлёсточное соединение (рис. 2, а);
б) стыковое соединение с одной (рис. 2, б) накладкой;
в) стыковое соединение с двумя (рис. 2, в) накладками;
Рис. 2. Основные типы заклёпочных швов:
          а – нахлёсточный;
          б – стыковой с одной накладкой;
          в – стыковой с двумя накладками.

## Slide 49
3) По конструкции различают заклепочные швы:
1) нахлесточные:
а) однорядные;
б) двухрядные;
в) многорядные;
2) стыковые:
г) с одной накладкой — однорядные, двухрядные и многорядные;
д) стыковые с двумя накладками — однорядные ;
е) двухрядные и многорядные.
4) По расположению заклепок двухрядные и многорядные заклепочные швы различают: с рядовым (б) и шахматным (в, е) расположением заклепок.
5) По числу сечений заклепок, работающих на срез, заклепочные швы различают: односрезные (а, б, в, г), двухсрезные (д, е) и многосрезные.
Тип заклепочного шва для данной конструкции определяется назначением этой конструкции и расчетом шва на прочность.
Расстояние р между заклепками по длине шва называется шагом заклепочного шва .

## Slide 50: Расположение заклепочных швов
Заклёпочные швы делятся на однорядные, двухрядные и многорядные, а в зависимости от расположения заклёпок – на параллельные (рядовые) и шахматные.

## Slide 51: ЗАКЛЕПОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
однорядное (а), двурядное (б) и многорядное (в)

## Slide 52: Соединения заклёпками
Заклёпочные швы выполняют внахлестку или стыковыми с накладками, одно- и многорядными.
Чертежи клёпаных соединений выполняют в основном в двух видах с полным разрезом на месте вида спереди.
Все размеры шва указывают на чертеже.

## Slide 53: Клёпаные соединения
На чертежах указывают все конструктивные размеры швов клепаного соединения.
При этом не вычерчивают все заклёпки соединения. Обычно показывают одну-две из них, а место расположения остальных обозначают пересечением осей

## Slide 54: Клепаные соединения
В самолетостроении наиболее распространены соединения внахлестку (рис. а) и стрингерные (рис. г).
Там, где по условиям аэродинамики нельзя использовать соединения внахлестку или встык с двумя накладками (рис. в), приходится применять обладающие меньшей прочностью соединения встык с одной накладкой (рис. б).

## Slide 55: Типы заклёпочных соединений

## Slide 56: Виды заклёпочных швов
Однорядные внахлёстку
Однорядные в стыковом соединении с двумя накладками
Длина части стержня заклепки для образования замыкающей головки, определяется по формуле J = S + (0,8…1,2)d
J – длина стержня заклепки в мм;
S – толщина склепываемых листов в мм;
D – диаметр заклепки;
Для образования замыкающей, полукруглой головки J = S + (1,2…1,5)d

## Slide 57: Виды заклёпочных швов
Однорядные
в стыковом соединении с одной накладкой
Двурядные с шахматным расположением заклёпок в стыковом соединении с одной накладкой

## Slide 58: Герметичность соединения обеспечивается нанесением различных герметиков:
на поверхность стыка или подкладыванием под стык различных пластичных материалов;
заклёпки герметичных соединений имеют усиленные головки.

## Slide 59: Методика расчета заклепочных швов
Расчёт заклёпочного шва заключается в определении диаметра и числа заклёпок, шага заклёпочного шва, расстояния заклёпок до края соединяемой детали и расстояния между рядами заклёпок.
При расчете заклепочного шва предварительно определяют размеры площади сечения соединяемых заклепками деталей.
В зависимости от толщины этих деталей принимают диаметр заклепок.
По диаметру заклепок вычисляют шаг и другие размеры заклепочного шва.
Затем производят проверочный расчет заклепок на прочность. Толщину соединяемых деталей определяют расчетом на прочность по соответствующим формулам.
Детали, соединяемые заклепками, в большинстве случаев находятся под действием сил, стремящихся сдвинуть одну деталь относительно другой.
Следовательно, если бы соединяемые детали не были сжаты между закладными и затяжными головками заклепок, то заклепки работали бы в поперечном сечении на срез и по поверхности — на смятие. В действительности в за­клепочных швах происходит следующее.
После клепки шва соединенные детали оказываются сжатыми заклепками. При этом заклепки работают на растяжение, а между соединенными деталями возникают силы трения. Для отсутствия сдвига деталей и, следовательно, обеспечения необходимой герметичности при работе прочноплотного заклепочного шва силы, действующие на соединенные детали, должны целиком восприниматься силами трения.
При проектировочном расчете прочноплотного шва заклепки условно рассчитывают на срез.
ЗАКЛЁПКИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ НАГРУЗОК

## Slide 60
Рис. 5. Напряжения в заклёпочном шве
4 вида возможных разрушений заклёпочного шва:
срез заклёпки;
смятие заклёпки или соединяемых деталей;
срез соединяемых деталей;
обрыв соединяемых деталей по сечению, ослабленному отверстиями для установки заклепок;

## Slide 61
4. Инструменты и приспособления для клёпки

## Slide 62: Инструменты и приспособления для клёпки
Слесарный молоток (с квадратным бойком)
Поддержка
Натяжка
Обжимка
Чеканы
Пистонница
При ручной клёпке применяют:

## Slide 63: Инструменты и приспособления для клёпки
Молоток для выполнения клёпки выбирается по весу, в зависимости от диаметра заклепки:
Слесарный молоток
Диаметр заклёпки, мм | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 – 8
Вес молотка, г | 100-150 | 150-200 | 200-300 | 300-350 | 350-350 | 400-450 | 450-500
Слесарный молоток
(с квадратным бойком)

## Slide 64: Инструменты используемые при клёпке
Натяжка служит для сжатия соединяемых листов перед клёпкой. Поддержка служит опорой для закладной головки
заклёпки. Обжимка служит для формирования замыкающей
головки, придания ей правильной формы.
Натяжка
Поддержка
Обжимка

## Slide 65: Приспособления для клёпки
Под закладную головку ставят массивную поддержку.
Склёпываемые листы осаживают (уплотняют) с помощью натяжки, которую устанавливают так, чтобы выступающий конец стержня вошёл в её отверстие. Ударом молотка по вершине натяжки осаживают листы, устраняя зазор между ними.

## Slide 66: Приспособления применяемые при заклепке

## Slide 67: Приспособления применяемые при заклёпке
ПОДДЕРЖКА 2 (рис.) служит опорой при расклёпывании стержня заклепок и должна быть в 3...5 раз массивнее молотка.
Форма рабочей поверхности поддержки зависит от конструкции скрепляемых деталей, диаметра стержня заклепки и от метода клёпки – прямого или обратного.
Поддержка, на которую опирается полукруглая закладная головка заклепки, должна иметь лунку формой, соответствующей форме закладной головки заклепки.
ОБЖИМКА 1 служит для придания требуемой формы замыкающей головке заклепки после осадки. На рабочем конце обжимки должно быть углубление по форме головки заклепки.
Обжимка представляет собой стержень, на конце которого выполнено углубление для формирования после осаживания бойком молотка замыкающей полукруглой головки заклепочного соединения. Форма этого углубления должна соответствовать форме замыкающей головки.
НАТЯЖКА служит для оснащения листов, подлежащих клепке, вдоль стержня заклепки. По оси натяжки выполняется глухое отверстие, в которое входит стержень заклепки при осаживании листов, подлежащих соединению.
Натяжка представляет собой стержень с отверстием на конце диаметром на 0,2 мм больше диаметра стержня заклепки.
ЧЕКАН – слесарное зубило с плоской рабочей частью, применяется для создания герметичности заклепочного шва, достигаемой подчеканкой замыкающей головки и края листов.
Чеканы представляют собой зубило с плоской и закругленной частью; они применяются для создания герметичности заклепочного шва, которая достигается за счет подчеканивания краев листов в заклепочном шве.
ПИСТОННИЦА представляет собой специальный инструмент для развальцовывания трубчатых заклепок.
Поддержки, натяжки и чеканы изготовляются из инструментальной углеродистой стали, их рабочие части закаливаются.

## Slide 68: Инструменты

## Slide 69: Инструменты

## Slide 70: Приспособления для клёпки
Под закладную головку ставят массивную поддержку. Склёпываемые листы осаживают (уплотняют) с помощью натяжки, которую устанавливают так, чтобы выступающий конец стержня вошёл в её отверстие. Ударом молотка по вершине натяжки осаживают листы, устраняя зазор между ними
Натяжка
Поддержка
Осаживание заклёпываемых листов с помощью натяжки
1
2

## Slide 71: Этапы клёпки
При расклёпывании металл упрочняется, поэтому стремятся к возможно меньшему числу ударов.
Сначала несколькими ударами молотка осаживают стержень.
Затем боковыми ударами молотка придают полученной головке необходимую форму.
После чего обжимкой окончательно оформляют замыкающую головку.
Окончательное оформление замыкающей головки с помощью обжимки.

## Slide 72: Приспособления для клёпки
При расклёпывании металл упрочняется, поэтому стремятся к возможно меньшему числу ударов, Сначала несколькими ударами молотка осаживают стержень, затем боковыми ударами молотка придают полученной головке необходимую форму, после чего обжимкой окончательно оформляют замыкающую головку.
Окончательное оформление замыкающей головки с помощью обжимки
Обжимка
Поддержка

## Slide 73: Инструменты и приспособления для клёпки
В последнее время клепальный пневмомолоток и наковальня-поддержка всё чаще вытесняется другим оборудованием.
Это — пневмоклещи, клепальный пресс. Клепальные прессы с ЧПУ (числовым программным управлением) позволяют с высокой производительностью изготовлять крупные детали.

## Slide 74: Клёпаные соединения
Соединение при помощи трубчатых заклёпок:
а – процесс развальцовки заклёпки при помощи кернера и молотка;
б – развальцовка трубчатой заклёпки при помощи специальной поддержки и обжимки;
в – соединение трубчатыми заклёпками деталей из мягкого или хрупкого материала (под головки заклёпок подкладывают большие шайбы из мягкого металла – алюминия или свинца).

## Slide 75: ЗАКЛЕПОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

## Slide 76: Схема заклепочного соединения

## Slide 77: Клёпаные соединения
Типы заклёпок

## Slide 80
5. Технологический процесс клёпки

## Slide 81
Клёпка может быть
1. холодной (проходит без нагрева заклепок);
2. горячей (с нагревом стальных заклепок выше 1100°С);
3. смешанной.
Вид клёпки | Диаметр заклепок, мм | Температура нагрева заклепок, °С
Холодная | до 8 | ---
Смешанная | 8 - 12 | 1000 - 1100
Горячая | Свыше 12 | 1100 и более
В зависимости от инструмента и оборудования, а также нанесения ударов или давления на заклёпку различают три вида клёпки:
ударную ручными инструментами;
ударную с помощью клепальных пневмолотков;
прессовую с помощью клепальных прессов или скоб.
Различают клёпку на ручную, механизированную и машинную.
Заклёпки можно нагревать в кузнечном горне, контактно, токами промышленной частоты на электрических нагревательных установках, а также газовым пламенем.

## Slide 82
СБОРКА СОЕДИНЕНИЙ КЛЁПКОЙ
Клёпку подразделяют на:
холодную (без нагрева заклепок) и
горячую (перед постановкой на место стержень заклепки нагревают до 1000–1100 °C).
Практикой выработаны следующие рекомендации по применению холодной и горячей клёпки в зависимости от диаметра заклёпок:
до d = 8 мм – только холодная клёпка;
при d = 8–21 мм – смешанная, т. е. как горячая, так и холодная;
при d > 21 мм – только горячая.
Холодную клёпку обычно применяют при выполнении слесарных работ (например, в самолетостроении).
Горячую клёпку выполняют обычно в специализированных цехах.
При горячей клепке стержень заклёпки лучше заполняет отверстие в склёпываемых деталях, и при охлаждении заклёпка лучше стягивает их.

## Slide 83: Способ соединения
В предварительно подготовленные отверстия в деталях (пакете листов) вставляют заклепки.
После производится осадка (клёпка) специальным инструментом второй замыкающей головки.
В процессе клёпки производят стяжку (сжатие) пакета, и за счет поперечной упругопластической деформации стержня происходит заполнение начального зазора между стержнем и стенками отверстия, часто приводящее к образованию натяга.

## Slide 84: Виды и методы клёпки
Различают два вида клёпки с двусторонним подходом, когда имеется свободный доступ к замыкающей, так и закладной головке, и с односторонним подходом, когда доступ к замыкающей головке невозможен.
Различают два метода клёпки:
прямой, когда удары молотком наносятся по стержню со стороны вновь образуемой замыкающей головки;
обратный, когда удары молотком наносят по закладной головке через оправу, а формирование замыкающей головки осуществляется за счет поддержки и обжимки. Этот метод применяется при затруднённом доступе к замыкающей головке.
Способ клёпки Таумель. Головка Таумель, в которой помещается обжимка, вращается вокруг оси заклёпочного стержня, образуя замыкающую головку постепенной деформацией материала.
Клёпку крупногабаритных деталей производят механизированным способом или машинным, применяя пневматические молотки или клепальные машины, пресса, как ручные, так и стационарные.
Способ обработки металла давлением, при котором на заготовку наносят неглубокий рельеф сильным нажатием инструмента (чекана), называется чеканкой. Чеканка применяется для уплотнения швов при клёпке с использованием прокладок из парусины, пропитанной жидким суриком или тонкую стальную сетку, обмазанную специальной замазкой (шеллак и белила на древесном спирте).
Чеканы имеют разнообразную форму бойка, плоскую, закруглённую, острокромочную и тупокромочную.

## Slide 85: Процесс клёпки прямым методом:
а – сверление отверстия;
б – осаживание заклепываемых листов с помощью натяжки;
в – осаживание стержня заклёпки,
г – придание формы замыкающей головке с помощью молотка;
д – окончательное оформление замыкающей головки с помощью обжимки.

## Slide 86: Виды и методы клёпки
Перед клёпкой различных видов заклёпочных соединений следует определить:
шаг клёпки (шаг данного ряда – это расстояние между двумя ближайшими заклепками в этом ряду, шаг шва – это наименьшая кратность всех шагов в рядах) и
расстояние от оси заклёпок до края полосы.
В зависимости от диаметра заклёпки, потребности и вида клёпки используются ручная и механическая клёпка.
Замыкающую головку получают ударной клёпкой и клёпкой давлением:
ударная клёпка универсальная, но шумная;
клёпка давлением более качественна и бесшумна.
Для ручной клёпки используются молотки для формирования головки заклёпки, обжимки, поддержки, прихваты и клещи.
Для механической клёпки используются пневматические или электрические молотки, клепальные клещи, подпоры подголовки заклёпок, консоли. На больших промышленных предприятиях используются клёпальные машины – эксцентриковые и гидравлические.

## Slide 88
В процессе клепки производят следующие по порядку операции:
Подгоняют детали – правка, припиловка, удаление заусенцев.
Размечают отверстия под заклепки и накернивают центры. При этом расстояние от центра заклепки до края склепываемой детали должно быть не меньше 1,5 диаметра заклепки, а между центрами заклепок в ряду от 3 до 4 диаметров.
Сверлят (или пробивают) отверстия. Диаметр сверленых отверстий берется на 0,1-0,2 мм больше диаметра стержня заклепки - это облегчает вставку заклепок в отверстия.
Снимают фаски или раззенковывают отверстия под потайные головки. Заклепку вставляют в отверстия, заводя ее снизу, и под нее ставят поддержку (специальный стержень с лункой под головку, укрепляемый в тисках) или плиту.
Ударяя молотком по натяжке, плотно сжимают склепываемые детали.
Расклепывают стержень заклепки. При этом стремятся, чтобы количество ударов было минимальным, так как металл нагартовывается и теряет пластичность. Сначала сильными ударами осаживают стержень, а затем боковыми ударами формируют головку и окончательно оформляют ее обжимкой.

## Slide 89: Последовательность выполнения работы
Сделайте чертилкой разметку в месте соединения. Накерните центры будущих отверстий на соединяемых деталях. Скрепите детали с помощью ручных тисков или струбцин и просверлите отверстия сразу в обеих деталях, после чего зенкуйте отверстия с наружных сторон пластин (деталей). Сверло подберите таким образом, чтобы его диаметр был на 0,1–0,2 мм больше диаметра стержня заклепки.
Подберите соответствующих размеров заклёпку и вставьте в просверленное отверстие.
Установите соединяемые детали головкой заклёпки на поддержку (плиту) и с помощью натяжки и молотка осадите (уплотните) соединяемые пластины. Ударами молотка по стержню заклёпки вдоль его оси осадите стержень.

## Slide 90
Легкими ударами молотка по выступающей части стержня придайте ему форму замыкающей головки. Окончательно головку сформируйте с помощью обжимки.
Для клёпки с потайной головкой замыкающая головка формируется в раззенкованной части деталей. Все неровности устраните бархатным напильником и шлифовальной шкуркой.

## Slide 91: Последовательность выполнения работы

## Slide 93: Технологический процесс клёпки
Процесс клёпки состоит из основных операций:
образование отверстия под заклёпку в соединяемых деталях сверлением или пробивкой;
зенкование гнезда под закладную головку заклёпки (при клёпке заклёпками с потайной головкой);
вставка заклёпки в отверстие;
образование замыкающей головки заклёпки, т.е. собственно клёпка.

## Slide 94: Технологический процесс клёпки
Осаживание стержня заклепки
Придание формы замыкающей головке при помощи молотка

## Slide 95: Подготовка детали к клепке
Пошаговое действие решения задачи | Результат выполнения | Обеспечение для выполнения
1.Отметить на размеченной детали место склепывания | Отмеченное место склепывания | Готовая неразмеченная деталь
2.Взять левой рукой размеченную деталь | Размеченная деталь в руке | Размеченная деталь
3.Наложить ее на место склепывания | Совмещенные детали | Размеченная и неразмеченная детали для склепывания
4.Сжать детали | Склепанные между собой детали | Струбцины. Ручные тиски

## Slide 96: Подготовка детали к клепке (продолжение)
Пошаговое действие решения задачи | Результат выполнения | Обеспечение для выполнения
5. Выбрать заклепку | Заклепка, соответствующего диаметра и длины | Скрепленные между собой детали. Штангенциркуль, Заклепки
6.Выбрать сверло | Сверло, соответствующего диаметра | Сверла, заклепка, соответствующего диаметра
7. Просверлить отверстие под заклепку | Сквозное отверстие в деталях под заклепку | Скрепленные между собой детали. Сверло, соответствующего диаметра. Сверлильное оборудование
8. Зенковать место под головку заклепки | Подготовленное для клепки отверстие в деталях | Сквозное отверстие в деталях под заклепку. Зенковка. Сверлильное оборудование

## Slide 97: Приёмы выполнения клёпки
Различают два метода клепки: прямой (рис.---, а) с двусторонним подходом, когда имеется свободный доступ как к закладной, так и к замыкающей головке, и обратный (рис.---, б) с односторонним подходом, когда доступ к замыкающей головке невозможен.
Прямой метод клепки характеризируется тем, что удары молотком наносят по стержню со стороны вновь образуемой, замыкающей головки. При этом методе необходимо: разметить шов, соблюдая, шаг t между заклепками и расстояние а от центра крайней заклепки до края кромки детали (рис.14.5, а...в): при однорядном шве t = 3d; a = 1,5d; при двухрядном шве t = 4d; a = 1,5d; совместить детали и сжать их вместе ручными тисками или струбцинами; просверлить по разметке отверстия под заклепки в обеих деталях одновременно (рис.14.6); для заклепок с потайными головками зенковать места (гнезда) под головки на глубину, равную 0,8 диаметра стержня заклепки, на деталях, где будут расположены полукруглые головки, снять сверлом или зенковкой фаски 1...1,5 мм; ввести в отверстие снизу стержень заклепки (рис.14.4) и под закладную головку подвести массивную поддержку 2 (для заклепок с потайными головками применяют плоские поддержки, для заклепок с полукруглыми закладными головками – сферические поддержки); осадить (уплотнить) детали в месте склепки с помощью натяжки, которую устанавливают на выступающий конец стержня, и ударами молотка по вершине натяжки 1 устранить зазор между склепываемыми деталями (рис14.7, а); осадить (расклепать) стержень крайней заклепки бойком молотка (сначала несколькими ударами молотка осаживают стержень, а затем боковыми ударами молотка придают полученной головке необходимую форму (рис. 14.7, б); окончательно оформить замыкающую головку с помощью обжимки 3).
Подобным способом расклепать другую крайнюю заклепку. Во избежание образования неровностей и других видов брака клепку выполнять не подряд, а через два-три отверстия, начиная с крайних к центру, после чего произвести клепку остальных заклепок.
Обратный метод клепки характеризуется тем, что удары молотком наносят по закладной головке через оправку 3 с внутренней сферической поверхностью (рис. 14.7, в).
При этом методе стержень заклепки вводят сверху, поддержку 2 с требуемой формой рабочей поверхности подводят под стержень заклепки и формируют замыкающую головку. Этот метод применяют только при затрудненном вводе заклепки снизу и отсутствии доступа к замыкающей головке.

## Slide 98: Приёмы выполнения клёпки
Длина стержня заклепки зависит от толщины скрепляемых листов (пакета) и формы замыкающей головки. Для образования потайной замыкающей головки стержень должен выступать на длину, равную 0,8...1,2 диаметра заклепки, для образования полукруглой замыкающей головки стержень должен выступать на длину, равную 1,2...1,5 диаметра заклепки (см. рис.14.4).
Диаметр заклепки выбирают в зависимости от толщины пакета склепываемых листов по формуле
d = 2 s.
Диаметр отверстия под заклепку должен быть больше диаметра заклепки на 0,1...0,2 мм при точной сборке и на 0,3...1,0 мм при грубой сборке. При выборе диаметра сверла для отверстия под заклепку можно пользоваться следующими данными:
Диаметр заклепки, мм 2,0 2,3 2,6 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
Диаметр сверла, мм:
точная сборка 2,1 2,4 2,7 3,1 3,6 4,1 5,2 6,2 7,2 8,2
грубая сборка 2,3 2,6 3,1 3,5 4,0 4,5 5,7 6,7 7,7 8,7

## Slide 99
Механизация процесса выполнения заклёпочных соединений

## Slide 100: Механизация клёпки

## Slide 101
6. Качество клёпки и брак в заклёпочных соединениях

## Slide 102: Проверка качества клёпки
Качество клепки определяют наружным осмотром, плотность прилегания соединенных деталей проверяют щупом, форму и размеры замыкающих головок, а также расстояние между ними – шаблонами. Наиболее характерные виды брака при клепке: смещение и изгиб замыкающей головки, прогиб металла, недотяжка металла, неплотное прилегание замыкающей головки, малый размер замыкающей головки, рваные края головки и т.п.
Бракованную заклепку срубают зубилом, а затем бородком выбивают стержень. Заклепку можно также высверлить сверлом несколько меньшего диаметра, чем заклепка. Для этого закладную головку накернивают и сверлят на глубину, равную высоте головки. Недосверленную головку надламывают бородком или зубилом, а затем выбивают заклепку.

## Slide 103
Неправильная клёпка имеет место вследствие недогретой или перегретой заклепки, плохой подгонки друг к другу соединяемых элементов, ошибки при формировании головки, чрезмерно короткого или длинного тела заклепки, искривления тела заклёпки в отверстии, а также из-за слишком глубокого отверстия, просверленного для потайной головки.
Для клёпки необходимо использовать исправный инструмент. На руки следует надеть рукавицы, глаза защитить очками. Следует правильно установить головку заклепки в поддержку или консоль, правильно установить обжимку на тело заклепки. Во время клепки нельзя касаться обжимки рукой.

## Slide 105: Основные дефекты при клепке
Дефекты | Причины | Способы предупреждения
Перекос заклепки при расклепывании | Диаметр отверстия больше требуемого. Наносятся косые удары по стержню заклепки | Выбирать заклепку по диаметру отверстия. Соблюдать правила заклепки
Прогиб листовой заготовки при постановке заклепок | Диаметр стержня заклепки больше диаметра отверстия – заклепку в отверстие забивали | Заклепку из отверстия выбить, осадить прогнутое место, при необходимости исправить отверстие, просверлив его заново
Стержень заклепки при расклеивании изгибается | Слишком большой вылет стержня заклепки | Выбить заклепку из отверстия и заменить ее. При возможности замены – укоротить стержень
Замыкающая головка неполная | Длина стержня заклепки меньше расчетной | Выбить заклепку из отверстия и заменить ее. Отсортировать заклепки по длине

## Slide 106: Виды и причины брака при выполнении клёпки
Только высокое качество заклепочного шва гарантирует надежность работы и продолжительность службы клепаных изделий. При клепке брак возникает по разным причинам и бывает двух видов: исправимый и неисправимый. Для устранения исправимого брака заклепки плохого качества заменяют. При неисправимом браке изготовляется новое изделие. При клепке брак самой операции не всегда влечет за собой брак изделия: заклепку можно заменить новой; но если на детали появятся неисправимые дефекты, то изделие бракуется. Для устранения недостатков клепки удаляют заклепки, затем детали выправляют и лишь только после этого выполняют клепку.
Брак | Причина брака
Смещение головки, недотянутость ее | 1. Дрожание или перемещение головки под ударами молотка. 2. Недостаточное закрепление заготовок под клепку
Неплотное поджатие головки к склепываемым деталям по всему контуру головки | 1. Прилив в месте сопряжения головки со стержнем. 2. Неплотное прижатие поддержкой закладной головки
Неплотное поджатие головки к склепываемым деталям по части контура заклепки | Косое расположение поддержки
Подчеканка головки | Перекос инструмента
Трещины на головке | Неудовлетворительное качество металла заклепки
Зарубание головки | Обжимка при отделке головки была поставлена косо
Сбитая с оси головка | Отверстие просверлено косо, неправильно установлена поддержка
Неоформленность головки по всему контуру заклепки | 1. Недостаточная длина стержня. 2. Неправильное сжатие деталей
Неоформленность головки по всему контуру заклепки | 1. Недостаточная длина стержня. 2. Неправильное сжатие деталей
Маломерная головка | Маломерная обжимка
Венчик около заклепочной головки | Излишняя длина головки
Зарубка металла обжимкой | Недостаточная длина стержня заклепки
Неровная поверхность заклепочной головки | Неудовлетворительное качество металла заклепки
Косая заклепка | Неправильно рассверленное отверстие
Неполное заполнение потайной головки | 1. Неправильная раззенковка. 2. Недостаточная длина стержня
Избыток по высоте потайной головки | Чрезмерная длина стержня

## Slide 107: Техника безопасности
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РУЧНОЙ КЛЁПКЕ
Перед началом работы следует проверить:
совпадение отверстий в склёпываемых деталях;
соответствие диаметра стержня заклепки диаметру отверстия;
длину стержня заклёпки для получения полноценной замыкающей головки.
Зенкование отверстия под потайную головку следует выполнять с контролем глубины и диаметра углубления под головку при помощи контрольной заклёпки.
Склёпывание деталей необходимо производить с упором потайной головки заклепки в плиту, полукруглой – в поддержку со сферическим углублением соответствующего размера.
Следует обязательно осаживать склёпываемые детали натяжкой с отверстием, соответствующим диаметру стержня заклёпки.
Запрещается забивать заклёпку в отверстие, если она не входит в него свободно.
При расклёпывании заклёпок шарнирного соединения необходимо подкладывать между соединяемыми деталями шарнира тонкую бумажную прокладку и по ходу проверять подвижность шарнирного соединения.

## Slide 108: Техника безопасности
При клепке «на весу» , т. е. когда склёпываемые детали находятся в вертикальном положении, а также при клёпке пневматическим клепальным молотком работу следует выполнять вдвоем: один упирается в закладку головку поддержку, а второй расклепывает стержень заклепки для образования замыкающей головки.
При кустарном изготовлении заклепки следует использовать пруток или проволоку из мягкой стали, меди, применяя для этого специальное приспособление.
Приспособление для изготовления заклёпок
Клёпка на весу

## Slide 109: Техника безопасности
Клёпка металла производится только в специальной одежде (рабочий халат или фартук, головной убор, перчатки) и защитных очках.
При клёпке следует соблюдать общие правила техники безопасности:
работать исправным инструментом;
молоток должен быть надёжно закреплён на ручке, боёк молотка, натяжки не должны иметь выбоин, заусенцев и трещин;
поддержка должна быть тяжелее молотка, а если она закрепляется в тисках, крепление должно быть надёжным;
при сверлении отверстий под заклёпки нужно соблюдать правила работы на сверлильном станке;
на рабочем месте не держать ничего лишнего и т. д.
При регулировании пневматического инструмента нельзя пробовать молоток, придерживая обжимку руками, так как из-за большой силы удара удержать ее очень трудно, и в результате могут быть повреждены руки. Поддержку не следует сжимать в руках, ее лишь надо направлять на заклепку.

## Slide 110
ПРОВЕРЬ СВОИ ЗНАНИЯ

## Slide 111
ПОВТОРИМ ПРОЙДЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ

## Slide 112: Соединения деталей
Разъемные
соединения
Неразъемные
соединения
?
?

## Slide 113: Соединения деталей
Разъемные
соединения
Неразъемные
соединения
Болтовое
Винтовое
Шпилечное
Шпоночное
штифтовое
Паяное
Заклепочное
Сварные Клеевые
Сшивные

## Slide 114: Проверим

## Slide 115: Выбери разъёмные соединения и по буквам составь слово
Выбери разъёмные соединения и по буквам составь слово

## Slide 116: ОТВЕТ
В
Н
О
Р
Е

## Slide 117
Определите какие соединения изображены на чертежах
Болтовое
Шпилечное
3. Заклепочное
4. Винтовое
5. Винтовое
6. Штифтовое

## Slide 118
Определите какие соединения изображены на чертежах
Клеевое
2. Сварное
3. Паяное

## Slide 119
Определите какие соединения изображены на чертежах
Паяное
2. Сварное
3. Заклёпочное

## Slide 120
Определите какие соединения изображены на чертежах
Штифтовое
Заклепочное
3. Шпилечное
4. Шпоночное
5. Винтовое
6. Болтовое

## Slide 121: Контрольные вопросы
1. Перечислите виды швов заклепочных соединений.
Прочные, прочноплотные и плотные.
2. Перечислите материал из которого изготавливают заклепки.
Заклепки изготавливают из мягкой стали, алюминия, меди или латуни.
3. Каким способами выполняют клепку?
Холодным и горячим способами.
4. Какой применяют способ в зависимости от конструкции соединяемых деталей?
В зависимости от конструкции соединяемых деталей применяют прямой или обратный способ клепки.
5. Какие требования предъявляются к материалам, из которых изготавливают заклепки?
Пластичность, одинаковый температурный коэффициент расширения и однородность с материалом склепываемых деталей.
6. Перечислите недостатки заклепочных соединений.
Трудоемкость процесса, повышенная материалоемкость соединения, профессиональное заболевание – глухота.

## Slide 122: Контрольные вопросы
Что такое клёпка?
Почему заклёпки следует изготовлять из пластичного материала?
Почему материал склепываемых деталей и заклёпок должен быть одинаковым?
Какие этапы процесса клёпки вы знаете? Что они в себя включают?
Перечислить методы ручной клёпки?

## Slide 123
Определите какие соединения изображены на чертежах
Шпилечное
Винтовое
3. Шпилечное
4. Шпоночное
5. Заклёпочное
6. Штифтовое
3
5
4
2
1
6

## Slide 124: ПОВТОРЕНИЕ
по теме «Винтовые поверхности и изделия с резьбой».
1. Какими линиями надо изображать наружный и внутренние диаметры резьбы на стержне?
2. Профиль резьбы бывает:
а) плоский;
б) линейный;
в) прямоугольный;
г) треугольный;
д) круглый; е) трапецеидальный;
г) упорный
3. Метрическая резьба с наружным диаметром 16 мм и крупным шагом 2 мм
обозначается так:
а) Tr 16×2;
б) М16
в) М16×2
4. Расшифруйте обозначение: Болт М16х1,5х70
5. Какое из этих двух изображений является проекцией гайки, какое болта и почему
А
Б

## Slide 125: Виды резьбы
-?
-?
-?
-?
-?

## Slide 126: Виды резьбы
-?
-?
-?
-?
Прямоугольная
Треугольная
Круглая
Трапецеидальная
-?
Упорная

## Slide 127: Рекомендуемые средства освоения дисциплины
Электронные
1. Графические пакеты Компас 3D, AutoCAD, Симплекс.
2. Мультимедийный курс лекций, созданный с использованием презентационного редактора «Power Point» и средств Internet.
Бумажные
1. Бусыгина Е.Б., Соломонов К.Н., Чиченёва О.Н. Основы технического черчения. – М.: МИСиС, 2004.
2. Чекмарёв А.А. Инженерная графика. – М.: Высшая школа, 1998.
3. Чекмарёв А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. – М.: Высшая школа, 2001.
4. Сборник «Национальные стандарты». ЕСКД. ГОСТы 2.301-68 2.321-84. – М.: ИПК Издательство Стандартов, 2004.

## Slide 128: Спасибо за внимание !
Преподаватель: Тогидний И.И.
УСПЕХА ВАМ В ОСВОЕНИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА!

## Slide 129
Будьте здоровы!